## « Экострой Град »

## Общество с ограниченной ответственностью

190005, РФ, г.Санкт-Петербург, ул. 12 Красноармейская, д.3 лит.А

ИНН 7839424571, КПП 783901001, ОГРН 1107847151664

р/с 40702810700000003940 в Филиале  ГПБ (ОАО) в г.Санкт-Петербурге

БИК 044030827, к/сч 30101810200000000827

ОКАТО 40262565000, ОКПО 65981747,ОКОГУ 49013, ОКВЭД 51.53.24

__________________________________________________________________________________________

ПРАЙС – ЛИСТ роз

на блоки теплоизоляционные из пеностекла производства Республики Беларусь

| Наименование продукции | Толщина,мм | Цена за м3 с НДС 18% | Цена за м2 с НДС 18% | Цена за упаковку с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блоки теплоизоляционные из пеностекла. СТБ 1322-2002 | 60 | 22100 руб | 1326 руб | 2270 руб. 0.1026 м3/1,71 м2 |
|  | 80 | 18700 руб | 1496 руб | 1990 руб. 0.1064 м3/1,33 м2 |
|  | 100-110 | 16100 руб | 1610-1770 руб | 1530 руб. 0.095 м3/0,95 м2 |
|  | Пенокрошка | 4500 руб | - | 4500 руб. |

Технические характеристики пеностекла:

-Предел прочности при сжатии МПс,не более                     0,7

-Плотность, кг\м.куб,не более                                                190

-Водопоглощение,% не более                                                 0,0

-Теплопроводность,ВТ/ МК не более t 298 К (25С)      0,05 – 0,057

t 398 R (125)           0,105

-Удельная эффективная активность естественных

радионуклеидов, Бк\кг до                                                       370

-Пожарно-технические показатели                                         НГ

-Температура начала деформации С                                      540

-Температура применения С                                        от -200 до +500

Блоки из пеностекла выпускаются толщиной: 60, 80, 100, 110мм

и размерами: 475х400,  400х200,  400х250,   400х 125

Предоставление всей технической документации!

Доставка в пределах России !!

Система скидок!!!

- Пеностекло поставляется упакованным на поддоны. Стянуто полиэтиленовой

пленкой и шинкой или в мини-упаковках.

- Габариты поддона составляют 1200х1200х800мм

- При погрузке в транспорт, поддоны допускается ставить в два ряда по высоте

(согласно СТБ 1322-2002)

Контактный телефон: (812)454-13-55, +7(950)034-81-04

E-mail: ecostroy-city@yandex.ru

Сайт : www.ecostroy-city.ru